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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. NAZWA INWESTYCJI, INWESTOR

	Nazwa inwestycji: 


	REMONT BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWOGRODZIE

	Inwestor: 


	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWOGRODZIE
Ul. Łomżyńska13, 18-414 Nowogród

	Lokalizacja:  
	Ul. Łomżyńska13, 18-414 Nowogród, działka nr 1488


1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego dotyczącego REMONTU BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWOGRODZIE.
1.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR, jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.9.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru, Zarządzający realizacją umowy– w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany, jako „odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenów przyległych, wykorzystywanych, jako plac budowy.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWOGRODZIE.
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:
· ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE, tj:

· Rozbiórka pokrycia dachowego.
· Demontaż orynnowania.

· Demontaż okien i drzwi zewnętrznych.

· Demontaż podbitki, obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

· Rozbiórka ścian z cegły dziurawki.
· Rozbiórka ścian – poszerzenie otworów drzwiowych.
· Rozbiórka posadzek (wykładzina obiektowa, lastryko, terakota).
· Rozbiórka okładziny schodów (terakota).
· Demontaż drzwi (drzwi płytowe drewniane zawieszane na ościeżnicach drewnianych regulowanych).
· Demontaż balustrad z prętów stalowych.
· Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych.
· Rozbiórka sufitu z płyty g-k w obrębie klatki schodowej na piętrze w celu ocieplenia dachu.
· ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE OGÓLNOBUDOWLANE, tj.: 

· Ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej. Wykonanie pokrycia dachowego pokrycia dachowego z papy.

· Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki na podkonstrukcji drewnianej (na istniejącym pokryciu).

· Remont elewacji - naprawa ubytków, glifów, malowanie.

· Modernizacja elewacji ze względu na warunki ppoż. (wymiana warstwy ocieplenia na wełnę mineralną)

· Montaż okien i drzwi zewnętrznych.
· Montaż orynnowania.

· Wykonanie obróbek blacharskich.

· Montaż podokienników zewnętrznych.

· Wykonanie podbitki z płyt cementowo-włóknowych. 

· Wykonanie konstrukcji wsporczej dla roślinności pnącej (konstrukcja linowa montowana do elewacji).
· Podniesienie poziomu części posadzki na parterze.
· Przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych ścian z gazobetonu i wykończenie ich płytą g-k z gładzią gipsową.
· Wykonanie zabudowy podestu sceny – płyta włókno-cementową o gr.10mm.
· Wykonanie schodów o konstrukcji żelbetowej w korytarzu na parterze, schodów o konstrukcji stalowej na piętrze oraz schodów o konstrukcji drewnianej w wali widowiskowej.
· Wykończenie ścian i sufitu  w piwnicy płytą g-k z gładzią gipsową.
· Naprawa tynków, wykonanie gładzi.
· Wymiana drzwi wewnętrznych.
· Montaż urządzeń sanitarnych i dodatkowego wyposażenia toalet.
· Malowanie ścian i sufitów.
· Ocieplenie dachu w obrębie klatki schodowej na piętrze.
· Wykonanie podłóg (wykładzina homogeniczna, gres).
· Wykonanie kontrsufitu akustycznego w sali widowiskowej.
· Montaż kurtyny powietrznej w holu wejściowym.
· Obudowa grzejników płytą mdf.
· Obudowy z płyt włókowo-cementowych.
· Zabudowa przewodów instalacyjnych płytą g-k.
· Montaż balustrad szklanych na schodach.
· Montaż pochwytów.
· Zamurowanie otworów drzwiowych.
· Montaż platformy przyschodowej.
	WYKAZ KODÓW CPV DLA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

	Lp.
	Opis robót
	Kod CPV

	1
	 Roboty budowlane remontowe
	45453000-7

	2
	 Roboty budowlane 
	45000000-7

	3
	 Przebudowa budynków 
	45262700-8

	4
	 Betonowanie
	45262300-4

	5
	 Roboty wykończeniowe w zakresie budynków
	45400000-1

	6
	 Roboty murarskie
	45262500-6

	7
	 Instalowanie ścianek działowych
	45421141-4

	8
	 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
	45421000-4

	9
	 Roboty budowlane wykończeniowe 
	45450000-6

	10
	 Roboty tynkarskie 
	45410000-4

	11
	 Pokrywanie podłóg i ścian 
	45430000-0

	12
	 Roboty malarskie 
	45442100-8

	13
	 Instalowanie sufitów podwieszanych 
	45421146-9

	14
	 Roboty izolacyjne 
	45320000-6


Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
2.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE

· Utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku

· Czynności związane z przygotowaniem i usunięciem stanowiska roboczego

· Transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów, i elementów oraz wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych o wykonywania robót

· Zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce

· Segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych na terenie budowy lub składowisku przy obiekcie

· Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi

· Sprawdzanie prawidłowości wykonywania robót

· Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót zawinionych przez bezpośrednich wykonawców

· Oczyszczanie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów

· Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół terenu budowy

· Przygotowanie materiałów

· Zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu

· Niezwłoczne oczyszczanie zabrudzonych elementów obiektu

· Wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót

2.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca będzie zobowiązany do:

· Utrzymania porządku na placu budowy;

· Składowania materiałów i elementów budowlanych;

· Utrzymania w czystości placu budowy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie 

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót

2.4.  ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na teren prowadzenia robót. 

Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
3.1. WARUNKI OGÓLNE

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Materiały stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszą posiadać co najmniej porównywalne właściwości i parametry techniczne.

3.2. MATERIAŁY NIE SPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość użytych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym zostaną użyte materiały nie spełniające wymagań, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, i musi liczyć się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty.

3.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po

zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.5. MATERIAŁY UŻYTE DO ROBÓT

Stosowane do przebudowy materiały, wyroby lub elementy, zwłaszcza mogące wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć przed wbudowaniem pozytywną ocenę higieniczno sanitarną uzyskaną przez producenta tych produktów. Ich wbudowanie bez zaświadczenia o dokonaniu (przez właściwe jednostki badawcze) oceny higieniczno-sanitarnej dopuszczającej do ich stosowania jest zabronione. Stosowanie tych i innych materiałów wymaga przestrzegania instrukcji producenta co do sposobu ich wykorzystania na budowie.


Stosowanie wszelkich materiałów i wyrobów wymaga od wykonawcy dostarczenia odpowiednich atestów lub aprobat itp. świadectw dopuszczenia tych materiałów i wyrobów do użycia w budownictwie. Wspomniane wyżej świadectwa, atesty, aprobaty itp. powinny wejść w skład dokumentacji powykonawczej.

Do prac wykończeniowych należy używać materiałów o najwyższych parametrach technicznych i najlepszej jakości, odpowiadających potrzebom standardu wykończenia pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej oraz  posiadających atesty dopuszczające ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.
Przewiduje się stosowanie materiałów wykończeniowych niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, posiadających atesty upoważnionych polskich instytucji.

3.5.1.  PODŁOGI

· GRES REKTYFIKOWANY o wym. 45x45 cm w kolorze ustalonym z nadzorem autorskim
Właściwości: nasiąkliwość max0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45 MPa, twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max130 (wg normy PN EN 102), odporny na działanie środków chemicznych, skuteczność antypoślizgowa R9 (wg normy DIN 51130). Produkt z atestem higienicznym

· WYKŁADZINA HOMOGENICZNA WINYLOWA o gr. 2 mm

Właściwości: homogeniczna, jednowarstwowa wykładzina podłogowa z winylu, gr. min. 2 mm, warstwie użytkowej min. 2 mm, wzmocniona poliuretanem, ścieralność </= 0,15 mm Grupa P (wg normy EN 660), klasa użytkowa – 34 komercyjne, 43 przemysłowe (wg normy EN 685), trudnozapalna (wg normy PN EN 13501-1),o właściwościach antyelektrostatycznych </= 2 Kv (wg normy EN 1815) i 10 Ohm (wg normy EN 1081), zachowująca stabilność wymiarów </= 0,4%, posiadająca odporność na ścieranie przez meble na kółkach R/>2,4 posiadająca właściwości antypoślizgowe R9 wg normy DIN 51130). Produkt z atestem  higienicznym

· COKOŁY
Gres na klej jak na podłodze, wysokość 10 cm.
PCV z rolki jak na podłodze, wysokość 10 cm, styk między podłogą a ścianami zaokrąglony (r=2cm).
· Woda (PN-EN 1008:2004)

· Cement portlandzki wg PN-B-19701
· Kruszywo

· Styropian EPS 100

· Folia PE

· Klej do ceramiki

· Klej do wykładziny

· Folia w płynie

3.5.2. ŚCIANY

· BLOCZKI cementowo-wapienne (500) o gr. 12 i 8 cm

Klasa wytrzymałości bloków na ściskanie 15MPa. Numer normy PN-B-12066. 

Do wykonywania murów należy stosować nieuszkodzone wyroby, opatrzone certyfikatem zgodności i znakiem budowlanym.

· Płyta g-k gr. 12,5 mm

· Płytki gresowe na klej

Właściwości: nasiąkliwość max0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45 Mpa (wg normy PN EN 100), twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max130 (wg normy PN EN 102), odporne na działanie środków chemicznych.

· Niskoprofilowa taśma ochronna o szer. 25 i 10 cm mocowana na klej

Właściwości: odporne na uderzenia, wstrząsy i nacisk, odporne na zadrapania i ścieranie, ognioodporne, odporne na wilgoć, posiadające atest higieniczny. 

· Woda (PN-EN 1008:2004). 

· Zaprawa cienkowarstwowa

Należy stosować zaprawy wykonane w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.

· Tynk gipsowy jednowarstwowy o zwiększonej twardości powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1.

Gotowa sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku o zwiększonej twardości powierzchni do zastosowania wewnątrz budynków, możliwa obróbka ręczna i maszynowa.
· Papa podkładowa

· Preparaty gruntujące do tynków wewnętrznych wg zaleceń producenta tynku

· Klej do ceramiki

· Farba lateksowa

· Farba projekcyjna

· Fototapety 

3.5.3.  OBUDOWY

· Płyty gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm.

· Płyta włókowo-cementowa gr. 8mm

· Profile stalowe

3.5.4. SUFIT PODWIESZANY
· Sufit modułowy akustyczny – płyty ze skalnej wełny mineralnej, kolor RAL 9016 (biały), w module 600x600 mm, grubości 20 mm; 
Właściwości: dedykowany do obiektów użyteczności publicznej; pochłanianie dźwięku (klasa A); klasa reakcji na ogień A1, stabilność wymiarów, odporność do 100 % wilgotności względnej powietrza

· Płyta włókowo-cementowa gr. 8 mm

· Płyta g-k gr. 12,5 mm wodoodporna 

· Profile stalowe ocynkowane 

· Farba lateksowa

3.5.5. DRZWI WEWNĘTRZNE
· Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone szkłem bezpiecznym P1 o profilu aluminiowym 

· Drzwi  jednoskrzydłowe płytowe pełne z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi,

· Drzwi  jednoskrzydłowe płytowe z doświetleniem (szkło P1) z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi,

· Drzwi do sanitariatów i pom. porządkowych - jednoskrzydłowe płytowe pełne z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi, w dolnej części otwory lub podcięcie wentylacyjne o łącznej pow. 0,222m2, 

· Drzwi do magazynów w piwnicy - jednoskrzydłowe stalowe pełne z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem o łącznej pow. 0,222m2,

· Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 i EI60 zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i w zestawieniu stolarki

· Okucia – stal nierdzewna satynowa

· Parametry szczegółowe zgodne z wykazem stolarki zawartym w dokumentacji projektowej.

3.5.6. URZĄDZENIA SANITARNE I WYPOSAŻENIE TOALET.
· Umywalka - 8 szt.
· Umywalka przystosowanych do użytku dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.
· Miska ustępowa przystosowana do użytku dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.

· Pisuar– 2 szt.

· Poręcz ścienna stała o dł. 60 cm (montaż przy umywalkach)- 1 szt.

· Poręcz ścienna stała o dł. 40 cm (montaż przy umywalkach)- 1 szt.

· Poręcz ścienna stała o dł. 90 cm (montaż poziomo przy misce ustępowej) – 2 szt.
· Przegroda pisuarów z płyty MDF – 1 szt.

· Kabiny sanitarne z płyty MDF- zgodnie z dokumentacją rysunkową

3.5.7. SCHODY WEWNĘTRZNE
· GRES REKTYFIKOWANY o wym. 45x45 cm w jasnym ciepłym kolorze

Właściwości: nasiąkliwość max0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45 MPa, twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max130 (wg normy PN EN 102), odporny na działanie środków chemicznych, skuteczność antypoślizgowa R9 (wg normy DIN 51130). Produkt z atestem higienicznym

· COKOŁY

Gres na klej jak na schodach, wysokość 10 cm.

· Woda (PN-EN 1008:2004)

· Cement portlandzki wg PN-B-19701

· Kruszywo

· Klej do ceramiki

· Schody drewniane o parametrach zgodnie z rysunkami w dokumentacji
· Schody stalowe zgodnie z rysunkami w dokumentacji
3.5.8. BALUSTRADY

Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym. 
· Słupki fi 42,4mm, 
· Pochwyty fi 42,4mm, 
· Łączniki systemowe do szkła, 
· Szyby bezpieczne VSG 4.4.2.

3.5.9. POCHWYTY
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Materiał: stal nierdzewna

Rozmiar: ø50mm 

Punkty zamocowania do ściany: 2 szt. wspornika 

Poręcz zakończona: 2 szt. zaślepki 

3.5.10. SCENA

· Tregle drewniane 20x20 cm zabezpieczone przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo.

· Płyta włókno-cementowa o gr. 10 mm

3.5.11. OBUDOWA GRZEJNIKÓW

· Płyta MDF o gr. 12mm
3.6. PLATFORMA PRZYSCHODOWA

Typ urządzenia - elektrycznie zasilana platforma przyschodowa z rozkładanym podestem przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych 

Rodzaj toru jazdy -  szyna o długość do 15 metrów 

Rodzaj napędu - elektryczno - zębatkowy 

Prędkość jazdy ~0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia 

Ilość przystanków 3 przystanki – górny i dolny oraz na poziomie garderoby

Kąt nachylenia toru jezdnego 15° - 47° 

Przeznaczenie montażu - wewnątrz budynków 

Udźwig 150 kg; 200 kg; 225 kg; 

Wymiary podestu platformy : 700x750 mm; 750x800 mm; 750x850 mm
Sposób montażu platformy - bezpośrednio do ściany 

 Moc silnika-  0,5 kW 

Zasilanie -  jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wyłącznik bezpiecznika 30 mA); Napęd bateryjny na platformie 2x12 V; 

Sterowanie na platformie – przyciskowe

Przywołanie platformy - za pomocą kaset przywoławczych 

Składanie/rozkładanie - manualne lub automatyczne 

Szyna - szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo ;szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100 mm 

Platforma przyschodowa -  wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo; podłoga na platformie antypoślizgowa; poręcz na platformie ułatwiająca wjazd, płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka – zabezpieczające wózek przed zjechaniem podczas jazdy; opcjonalnie najazd boczny; system przeciw tnący; dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy; blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione; przycisk na platformie „STOP”; 

Wyposażenie dodatkowe - dwie kasety wezwań,  kłódka do zamykania platformy. Opcjonalnie krzesełko na platformie, szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej

przykłady [image: image2.png]
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3.6.1. KANAŁY WENTYLACYJNE

· rura spiro o średnicy 160mm

· obudowa z płyty g-k

· wywiatrzak hybrydowy

3.6.2. DACH
· Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna.
· Papa podkładowa.
· Ocieplenie - dwugęstościowe płyty ze sklanej wełny mineralnej z zespolonym fabrycznie welonem na warstwie wierzchniej płyty. Deklarowany współczynnik przewodności cieplnej 0,038 W/m K. Grubość warstwy -25cm. 

· Blacha płaska na rąbek stojący w kolorze grafitowym.

· Łaty – 4x5cm
3.6.3. OBUDOWA OKIEN NA PIĘTRZE
· Krawędziak- kantówka drewniana 10x10cm. Klasa drewna – C27.
· Płyta OSB gr.18mm

· Płyta włókowo-cementowa gr. 8 mm

3.6.4. ELEWACJA

· Farba fasadowa silikatowa.
· Farba fasadowa podkładowa.

· Deski kompozytowe w układzie pionowym - kolor szaro-brązowy (korzenny) na systemowych łatach aluminiowych w rozstawie co 60 cm. Elementy montażowe – legary konstrukcyjne systemowe.
· Systemowa konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej pod roślinność pnącą- ruszt linowy.

· Wełna mineralna gr. 15 cm - Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) - 0.035 λᴅ (W/m∙K); Reakcja na ogień (EN 13501-1) Euroklasa A1.
· Obróbki blacharskie- blacha powlekana gr. 0,6mm w kolorze antracytowym.
3.6.5. OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

Okna i drzwi zewnętrzne spełniające wymogi dot. izolacyjności przegród, które obowiązują od 31.12.2020r dedykowane do obiektów użyteczności publicznej.

Okna: profil aluminiowy, kolor: antracyt; szyba dwukomorowa; wszystkie okna, prócz okien w sali widowiskowej, wyposażone w nawiewniki higrosterowane.
Drzwi: profil aluminiowy z wkładką termoizolacyjną; kolor: antracyt; szyba bezpieczna P1, w drzwiach dwuskrzydłowych jedno ze skrzydeł o szer. min 90 cm w świetle; drzwi wejściowe do sali gimnastycznej z uchwytem antypanicznym.

3.6.6. RYNNY I RURY SPUSTOWE
PCV, w kolorze antracytowym.

3.6.7. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Blacha powlekana gr. 0,6mm w kolorze antracytowym.

3.6.8. PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE

Blacha powlekana gr. 0,7mm w kolorze antracytowym.

3.6.9. PODBITKA

Płyty włókowo-cementowe o gr.6 mm.
Profil stalowy przyścienny UD.

Profil stalowy sufitowy CD.

Farba fasadowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt oraz maszyny używane do robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, programowi zapewnienia jakości lub projektowi organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będą spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i maszyny użyte w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinny spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinny być sprawne, spełniać wymagania BHP oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt i maszyny powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt oraz maszyny powinny podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów. Środki transportu powinny by„ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek objętych niniejszym opracowaniem.

UWAGI:

Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnej ostrożności w trakcie prac demontażowych.

Wszystkie niezgodności, uwagi, problemy wynikłe w trakcie realizacji inwestycji należy zgłosić projektantowi.

6.2. WYKAZ ROBÓT W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

	PIWNICA

	Nr pom.
	Nazwa pom.
	Prace budowlane dotyczące pomieszczenia

	-1.1
	Klatka schodowa
	Wykończenie ścian płytą g-k z gładzią gipsową

Malowanie ścian i sufitu- wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wykonanie posadzki i okładziny schodów z płytek gresowych

Wymiana  instalacji elektrycznych

	-1.2
	Magazyn
	Wykończenie ścian i sufitu płytą g-k z gładzią gipsową

Malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wykonanie posadzki z płytek gresowych

Wstawienie drzwi technicznych o szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm 

Wymiana  instalacji elektrycznych

Wykonanie oświetlenia

	-1.3
	Magazyn
	

	-1.4
	Magazyn
	

	-1.5
	Kotłownia
	Wymurowanie ścianki działowej z bloczków cementowo-wapiennych gr. 12 cm

Wykończenie projektowanej ściany płytą g-k z gładzią gipsową 

Malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wstawienie drzwi pożarowych EI30 o szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm 

Wymiana  instalacji elektrycznych

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	-1,6
	Magazyn
	Wykończenie ścian i sufitu płytą g-k z gładzią gipsową

Malowanie ścian i sufitu- wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wykonanie posadzki z płytek gresowych

Wymiana  instalacji elektrycznych

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	-1.7


	Skład oleju
	Wymurowanie ścianki (progu szczelnego) zabezpieczającej z bloczków cem.-wap. o gr. 12 cm i wykończenie jej płytkami gresowymi; wysokość ścianki - 50 cm

	PARTER

	Nr pom.
	Nazwa pom.
	Prace budowlane dotyczące pomieszczenia

	0.1
	Hol wejściowy/ Schody
	Skucie istniejącej posadzki  i położenie nowej

Podniesienie poziomu posadzki- wyrównanie do poziomu posadzki w  sali widowiskowej

Wykucie otworów drzwiowych

Zamurowanie otworów drzwiowych

Demontaż drzwi wewnętrznych i wstawienie nowych

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Skucie okładziny stopni schodów i wykonanie nowej

Wylanie stopni schodów w pierwszym i drugim biegu w celu likwidacji półstopnia znajdującego się na drugim spoczniku.

Wymiana balustrady schodów

Obudowa grzejników płytą MDF

Wymiana  instalacji elektrycznej

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Montaż elektrycznej kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi

Adaptacja c.o

	0.2
	Toaleta dla niepełnosprawnych
	Skucie istniejącej posadzki j i położenie nowej

Podniesienie poziomu posadzki- wyrównanie do poziomu posadzki w  sali widowiskowej

Rozbiórka ścianek działowych

Dostosowanie otworu drzwiowego do wymogów tech.

Demontaż drzwi i wstawienie nowych

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Położenie glazury na całej wysokości ścian

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Modernizacja instalacji sanitarnej

Montaż urządzeń sanitarnych oraz uchwytów dla niepełnosprawnych.

Montaż kratki ściekowej

	0.3
	Toaleta damska
	Skucie istniejącej posadzki j i położenie nowej

Podniesienie poziomu posadzki- wyrównanie do poziomu posadzki w  sali widowiskowej

Wymurowanie ścianek działowych gazobetonu o gr. 8 cm 

Położenie glazury na całej wysokości ścian

Zamurowanie otworu drzwiowego

Dostosowanie otworu drzwiowego do wymogów tech.

Demontaż drzwi wewnętrznych i wstawienie nowych

Naprawa ubytków i malowanie sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Wykonanie instalacji wod-kan

Montaż urządzeń sanitarnych oraz systemowych kabin ustępowych.

Adaptacja c.o 

	0.4
	Toaleta męska
	Wykonanie posadzki gresowej z ociepleniem podłogi.

Podniesienie poziomu posadzki- wyrównanie do poziomu posadzki w  sali widowiskowej.

Wymurowanie ścianek działowych z gazobetonu 

Położenie glazury na całej wysokości ścian

Wykucie otworów drzwiowych w ścianie nośnej

Demontaż drzwi zewnętrznych i zamurowanie otworu.

Naprawa ubytków i malowanie sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Wykonanie instalacji wod-kan

Montaż urządzeń sanitarnych oraz systemowych kabin ustępowych.

Montaż kratki ściekowej

Adaptacja c.o- wstawienie grzejników

	0.5
	Pom . porządkowe
	Wykonanie posadzki gresowej z ociepleniem podłogi.

Podniesienie poziomu posadzki- wyrównanie do poziomu posadzki w  sali widowiskowej.

Wymurowanie ścianek działowych z gazobetonu 

Położenie glazury na całej wysokości ścian

Wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej

Naprawa ubytków i malowanie sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska

Wykonanie instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Wykonanie instalacji wod-kan

Montaż kratki ściekowej

	0.6
	Sala widowiskowa
	Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego.
Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt włókowo-cementowych

Zabudowa podestu sceny płytą włókno-cementową.
Wykonanie schodów drewnianych do sceny.

Obudowa grzejników płytą MDF

Wymiana  instalacji elektrycznej.
Wykonanie gniazd i oświetlenia.
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

	0.7
	Scena
	

	0.8
	Korytarz
	Rozbiórka ścianek działowych

Podniesienie poziomu posadzki- wyrównanie do poziomu spocznika schodów mieszczących się w holu wejściowym.

Wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu o gr. 8 cm 

Wykonanie posadzki gresowej

Wykończenie ścian płytą g-k z gładzią gipsową

Naprawa ubytków oraz malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Demontaż i montaż drzwi

Skucie okładziny schodów, wylanie nowych stopni i wykonanie okładziny z płytek gresowych.

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Adaptacja c.o- wstawienie grzejników

Montaż platformy przyschodowej (montaż ścienny)

	0.9
	Garderoba
	

	0.10
	Pom. techniczne
	Posadzka z płytek gresowych 

Uzupełnienie ubytków i malowanie ścian.

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Montaż tablicy rozdzielczej

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	0.11
	Klatka schodowa
	Wymiana drzwi.

Uzupełnienie ubytków i malowanie ścian - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

	0.12
	Pom. cateringu
	Wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu o gr. 8 cm i wykończenie płytą g-k z gładzią gipsową

Położenie glazury

Wstawienie drzwi

Malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Skucie istniejącej posadzki i położenie nowej 

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Wykonanie instalacji wod-kan

Montaż urządzeń sanitarnych

Montaż kratki ściekowej w pomieszczeniu kuchennym

Adaptacja c.o- wstawienie grzejników

	0.13
	Kuchnia
	

	0.14
	Zmywalnia
	Wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu o gr. 8 cm

Położenie glazury na całej wysokości ścian

Wstawienie drzwi

Malowanie sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Skucie istniejącej posadzki i położenie nowej

Montaż kratki ściekowej w podłodze

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Wykonanie instalacji wod-kan

Montaż urządzeń sanitarnych

	0.15
	Sala wielofunkcyjna
	Wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu o gr. 8 cm i wykończenie płytą g-k z gładzią gipsową

Skucie podłogi i położenie nowej 

Demontaż drzwi

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Obudowa grzejników z płyty MDF

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	0.16
	Magazyn
	Skucie podłogi i położenie nowej 

Demontaż drzwi i montaż

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wymiana instalacji elektrycznej

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	0.17
	Wiatrołap
	Skucie podłogi i położenie nowej 

Wymiana drzwi wewnętrznych

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wymiana instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia.

	PIĘTRO

	Nr pom.
	Nazwa pom.
	Prace budowlane dotyczące pomieszczenia

	1.1
	Korytarz/ Schody
	Skucie istniejącej posadzki  i położenie nowej

Wykonanie schodów o konstrukcji stalowej

Wykucie otworów drzwiowych

Zamurowanie otworu drzwiowego

Demontaż drzwi wewnętrznych i wstawienie nowych

Wymurowanie ścianki działowej gazobetonu o gr.8 cm i wykończenie jej płytą g-k z gładzią gipsową

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Skucie okładziny stopni schodów i wykonanie nowej

Wymiana balustrady schodów

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Adaptacja instalacji c.o.

	1.1a
	Pom. pomocnicze
	

	1.2
	Wc pracowników
	Skucie istniejącej posadzki i położenie nowej

Rozbiórka ścian

Wymurowanie ścianki działowej gazobetonu o gr.8 cm i wykończenie jej płytą g-k z gładzią gipsową

Zamurowanie otworu drzwiowego

Wykonanie otworów drzwiowych

Demontaż drzwi i wstawienie nowych

Naprawa ubytków i malowanie sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Położenie glazury na całej wysokości ścian

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Modernizacja instalacji wod-kan

Montaż urządzeń sanitarnych

Montaż kratki ściekowej w pom. porządkowym

Adaptacja instalacji c.o

	1.3
	Pom. porządkowe
	

	1.4
	Biuro
	Wykonanie posadzki z wykładziny PCV

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Demontaż drzwi, dostosowanie otworu do wymogów technicznych, montaż drzwi o szer. 90 cm w świetle ościeżnicy

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	1.5
	Biuro
	

	1.6
	Pomieszczenie socjalne
	Wykonanie posadzki z wykładziny PCV

Rozbiórka ścianek działowych

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Demontaż drzwi, dostosowanie otworu do wymogów technicznych, montaż drzwi o szer. 90 cm w świetle ościeżnicy

Położenie glazury przy zlewozmywaku i umywalce 

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia 

Wykonanie instalacji wod-kan

Montaż urządzeń sanitarnych

	1.7
	Biuro
	Wykonanie posadzki z wykładziny PCV

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Demontaż drzwi, dostosowanie otworu do wymogów technicznych, montaż drzwi o szer. 90 cm w świetle ościeżnicy

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia 

	1.8
	Sala edukacyjno-rekreacyjna
	Wykonanie nowej posadzki z wykładziny PCV

Obudowa grzejników płytą MDF

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wykonanie oświetlenia

Wymiana drzwi

	1.9
	Magazyn
	Skucie starej i wykonanie nowej posadzki z gresu

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	1.10
	Sala komputerowa
	Skucie starej i wykonanie nowej posadzki z gresu

Wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu o gr. 8 cm

Wykończenie ścian płytą g-k z gładzią gipsową

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Montaż drzwi o szer. 90 cm w świetle ościeżnicy.

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	1.11
	Klatka schodowa
	Demontaż podszycia dachu, ocieplenie dachu wełną mineralną, wykonanie podszycia z płyty g-k i uzupełnienie połączeń gładzią gipsową

Uzupełnienie ubytków i malowanie ścian- wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wymiana drzwi

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

	1.12
	Sala wielofunkcyjna
	Rozbiórka istniejącej posadzki (terakota, wykładzina PCV)

Rozbiórka ścian

Wymurowanie ścianki działowej gazobetonu o gr.8 cm i wykończenie jej płytą g-k z gładzią gipsową

Demontaż drzwi i wstawienie drzwi

Naprawa ubytków i malowanie ścian i sufitu - wielowarstwowa powłoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

Wymiana  instalacji elektrycznej 

Wykonanie gniazd i oświetlenia

Adaptacja instalacji c.o


6.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE

· Rozbiórka pokrycia dachowego.

· Demontaż orynnowania.

· Demontaż okien i drzwi zewnętrznych.

· Demontaż podbitki, obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.

· Rozbiórka ścian z cegły dziurawki.

· Rozbiórka ścian – poszerzenie otworów drzwiowych.

· Rozbiórka posadzek (wykładzina obiektowa, lastryko, terakota).

· Rozbiórka okładziny schodów (terakota).

· Demontaż drzwi (drzwi płytowe drewniane zawieszane na ościeżnicach drewnianych regulowanych).

· Demontaż balustrad z prętów stalowych.

· Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych.

· Rozbiórka sufitu z płyty g-k w obrębie klatki schodowej na piętrze w celu ocieplenia dachu.

Przy usuwaniu gruzu oraz odpadów powstałych w skutek prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych, należy pamiętać, że wywozu odpadów budowlanych może dokonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia do transportu odpadów budowanych, natomiast firma dokonująca rozbiórek musi posiadać decyzje odpowiedniego Starosty dotyczącą zatwierdzonego planu gospodarki odpadami.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i demontażowych trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku,

rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych.

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi:

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu

b/ środki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie obiektu.

Materiały nie nadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Pieniądze ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórek należą do Inwestora.

Teren oczyścić z resztek materiałów.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów uwzględnionych w zakresie robót, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie bądź ręcznie, w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej ST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.

6.4. OCIEPLENIE DACHU PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ
Przedmiotem robót jest wykonanie ocieplenia istniejącego dachu poprzez ułożenie warstwy izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej fabrycznie zespolonych z welonem szklanym na warstwie wierzchniej.
Właściwości cieplne: deklarowany współczynnik przewodności cieplnej λᴅ = 0,038 W/m·K.
Grubość warstwy: 25 cm (układana w dwóch warstwach z przesunięciem spoin).

Wykonanie robót
Przed ułożeniem izolacji należy oczyścić powierzchnię dachu z zanieczyszczeń i luźnych elementów.

Warstwy ocieplenia układać w sposób szczelny, eliminując mostki termiczne.

Płyty układać warstwami, z przesunięciem spoin pomiędzy poszczególnymi warstwami.

Warstwę wierzchnią układać stroną z welonem szklanym do góry.

Mocowanie płyt do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta (np. łączniki mechaniczne do podłoża z betonu).

Na ociepleniu przewidziane jest wykonanie pokrycia papowego.

6.5. WYKONANIE POKRYCIA DACHU Z PAPY
Roboty obejmują wszystkie czynności niezbędne do wykonania pokrycia z papy na istniejącym dachu. 
  Kolejność robót:

· usunąć wszystkie warstwy wierzchnie (pokrycie papowe i ocieplenie) 

· naprawić ewentualne uszkodzenia istniejącej konstrukcji żelbetowej

· kolejno zamontować: 

· folia paroizolacyjna

· warstwę ocieplenia gr. 25 cm

· papa podkładowa 
· papa wierzchniego krycia (termozgrzewalna)

Materiał pokrycia:

Papa podkładowa - papa na osnowie SBS  do mechanicznego mocowania, przeznaczona do wykonania warstwy wstępnego krycia pod pokrycia dachowe na dachach spadzistych, gr.4,2mm.

Papa wierzchniego krycia - papa na osnowie SBS przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniego krycia, gr. 5,2 mm.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci dachowej, oraz precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.

Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze:

nie niższej niż 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

nie niższej niż +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Papa przed użyciem powinna być przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze ok. +20°C i wynoszona na dach bezpośrednio przed układaniem.

Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru.

Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu.

Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu zapewniał skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, a tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki.

Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana w celu rozprostowania i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka.

Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem.

Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny (fabrycznie przygotowany) o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Miejsca zakładów poprzecznych na całej ich szerokości należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością, zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu i wystudzeniu pokrycia należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów na zakładach. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wkładce z welonu szklanego mogą stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu dachowym.

6.6. WYKONANIE POKRYCIA DACHU Z BLACHY PŁASKIEJ NA RĄBEK
Przedmiotem robót jest wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy płaskiej w systemie na rąbek stojący na istniejącym pokryciu z blachy trapezowej. Roboty obejmują przygotowanie podłoża, wykonanie konstrukcji podkładowej oraz montaż nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami i elementami wykończeniowymi.

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić nośność i stan mocowań istniejącego pokrycia. Na istniejącej blasze trapezowej wykonać ruszt z łat drewnianych mocowanych mechanicznie do konstrukcji nośnej (belki/płatwie).

Nowe pokrycie wykonać zgodnie z instrukcją producenta, rozpoczynając od okapu w kierunku kalenicy.

Arkusze blachy montować prostopadle do okapu za pomocą klamer lub wkrętów montażowych zgodnie z zaleceniami producenta.  Kolejne arkusze łączyć ze sobą poprzez zatrzaśnięcie zamka, tak by nie uszkodzić rąbka. Wykonać komplet obróbek blacharskich i elementów wykończeniowych zapewniających szczelność pokrycia.

Pokrycie dachowe powinno być szczelne, odporne na działanie czynników atmosferycznych i zgodne z normami PN-EN dotyczącymi pokryć z blach płaskich. Podczas montażu należy zapewnić ciągłość wentylacji dachu. Wszystkie elementy powinny pochodzić z jednego systemu producenta (panele dachowe + akcesoria).
6.7. MODERNIZACJA ELEWACJI ZE WZGLĘDU NA WARUNKI PPOŻ.

We wskazanych na rysunkach w dokumentacji odcinkach rozebrać istniejące warstwy elewacji i wykonać izolację z wełny mineralnej o gr. 15 cm. Elewację wykończyć tynkiem o strukturze  adekwatnej do istniejącego i kolorystyce zgodnej  z dokumentacją projektową.
6.8. MALOWANIE ELEWACJI

Przedmiotem robót jest renowacja i malowanie elewacji istniejącego budynku. Roboty obejmują przygotowanie podłoża, naprawę ubytków, glifów, gruntowanie oraz wykonanie powłok malarskich.
Wykonanie robót
· Podłoże przed malowaniem należy oczyścić z kurzu, brudu, wykwitów solnych, nalotów biologicznych oraz luźnych fragmentów tynku i farby.

· Naprawić ubytki tynków i spoin, glifów. Stosować zaprawą naprawczą kompatybilną z istniejącym tynkiem.

· Zagruntować całą powierzchnię odpowiednim preparatem gruntującym, zapewniającym związanie podłoża i ujednolicenie chłonności.

· Wykonać malowanie farbą fasadową systemową – minimum 2 warstwy wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.

· Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%, przy braku opadów atmosferycznych.

Wymagania końcowe
· Powłoka malarska powinna być jednolita, bez smug, zacieków i przebarwień.

· Kolorystyka zgodna z projektem.

· Powierzchnia elewacji powinna być zabezpieczona przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych w czasie wiązania powłoki malarskiej.

· Roboty należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów farb i normami dotyczącymi systemów powłok elewacyjnych.

6.9. WYKOŃCZENIE ELEWACJI DESKĄ KOMPOZYTOWĄ

Do miejscowego wykończenia elewacji należy zastosować okładzinę z desek kompozytowych montowaną na podkonstrukcji dedykowanej przez producenta z możliwością montażu w układzie pionowym; kolor  brązowo-korzenny lub brązowo-szary.

Montaż elewacji zgodnie z instrukcją producenta. Na etapie realizacji, po dokonaniu wyboru konkretnego systemu elewacyjnego ustalić szczegóły montażu.

6.10. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH
Przedmiotem robót jest wykonanie i montaż kompletu obróbek blacharskich na dachu oraz na elementach elewacyjnych budynku. Obróbki obejmują m.in. pasy nadrynnowe, podrynnowe, obróbki przyścienne, okapowe, kalenicowe, boczne, narożne, wokół kominów i innych przejść dachowych.

6.11. MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Przedmiotem robót jest dostawa i montaż systemu odwodnienia dachu, obejmującego rynny dachowe oraz rury spustowe wraz z kompletem akcesoriów i elementów mocujących. Roboty obejmują wykonanie całości instalacji odprowadzającej wody opadowe z dachu.
6.12. WYKONANIE PODBITKI Z PŁYT WŁÓKNOWO-CEMENTOWYCH

Przedmiotem robót jest wykonanie podbitki okapowej z płyt włóknowo-cementowych o grubości 8 mm, zamocowanych do podkonstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Roboty obejmują montaż podkonstrukcji, przycięcie i zamocowanie płyt oraz wykończenie krawędzi. 
Wykończenie: płyty pomalować farbą fasadową.
6.13. SYSTEMOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA ZE STALI NIERDZEWNEJ POD ROŚLINNOŚĆ PNĄCĄ

Przedmiotem robót jest wykonanie na południowo-wschodniej elewacji budynku konstrukcji wsporczej dla roślinności pnącej.

Należy zastosować jedną z typowych podkonstrukcji. Zaleca się zastosowanie konstrukcji linowej mocowanej do prętów(uchwytów) kotwionych w elewacji.

W uchwycie ściennym w prosty sposób montowane są liny wykonane ze stali nierdzewnej. Ostateczny dobór konstrukcji na etapie wykonawstwa w porozumieniu z nadzorem autorskim.

Elementy konstrukcji:

· liny ze stali nierdzewnej ø4 mm
· uchwyt/pręt montażowy Se stali nierdzewnej ø10mm.
Elementy konstrukcji mogą się różnić w zależności od wybranego systemu.
6.14. WYKONANIE PODŁÓG 
Należy wykonać nowe posadzki w całym obiekcie oraz wyrównać poziom podłogi we wskazanych lokalizacjach.

Zmiany podziału funkcjonalnego w budynku i związane z tym wyburzenia istniejących ścian działowych powodują konieczność wykonania naprawy istniejących warstw podłogowych i dostosowania do nowych typów posadzek. 
Za poziom wyjściowy podłogi na parterze przyjmuje się poziom podłogi w sali widowiskowej +0,10.

Zakłada się podniesienie posadzki w holu wejściowym, toaletach i pom. porządkowym do poziomu posadzki w sali widowiskowej. Ponadto, w projektowanym korytarzu, prowadzącym do sali wielofunkcyjnej oraz w garderobie poziom podłogi należy podnieść do poziomu  pierwszego spocznika schodów zlokalizowanych w holu wejściowym.


Należy wykonać następujące prace remontowe:

· rozebrać istniejącą posadzkę, oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń

· położyć folię PE grubości 0,2mm z wywinięciem boków na istniejącą szlichtę

· ułożyć izolację ze styropianu 

· wylać podkład betonowy zbrojony siatką stalową

· wyrównać powierzchnię nowej i starej szlichty

· na połączeniu starej i nowej szlichty nakleić taśmy uszczelniające

· w pomieszczeniach mokrych wykonać warstwy uszczelniające

· wykonać wylewkę samopoziomującą cementową 
· wykonać nową posadzkę

W pomieszczeniach suchych należy, przed wykonaniem posadzki, szlichtę cementową po wyrównaniu i oczyszczeniu zagruntować i pokryć masą samopoziomującą.
W pomieszczeniach mokrych należy, przed wykonaniem posadzki, szlichtę cementową po wyrównaniu i oczyszczeniu i zagruntowaniu pokryć płynną folią.
Ponadto w pomieszczeniach mokrych należy zastosować (zgodnie z instrukcjami producenta) następujące wyroby:

· taśmy izolacyjne do uszczelnienia naroży ściana – ściana i posadzka – ściana

· szczeliwo bitumiczne do uszczelnienia przejść instalacji rurowych

· żywice epoksydowe do uszczelnień wpustów podłogowych

6.14.1. WYKOŃCZENIE PODŁÓG WYKŁADZINĄ OBIEKTOWĄ

Przygotowanie podłoża

Podłoże, starannie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu. Następnie należy wyrównać podłoże wg potrzeb masą samopoziomującą. Nierówności nie mogą być większe niż 2 mm po ułożeniu łaty dwumetrowej. W przypadku stwierdzenia większych nierówności zależy  zastosować wylewki samowyrównujące ze specjalnych zapraw. Grubości wylewki w najcieńszym miejscu nie powinna być mniejszej jak 3mm.

Ułożenie wykładziny PCV

Wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża. Cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie jej na ścianę celem stworzenia cokolika o wysokości 10cm. Wszystkie łączenia wykładziny należy zaspawać.

6.14.2.  WYKOŃCZENIE PODŁÓG PŁYTKAMI GRESOWYMI

Zalecenia ogólne: 

· Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
·  Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
·  Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
·  Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
·  Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
· Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Przygotowanie podłoża: 
· Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również  zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
· Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
· Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
· Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 
· Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
· Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
· Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
· Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.
· Płytki układać na wąską spoinę
6.15. WYKONANIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN

6.15.1. BUDOWA ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH
Ściany działowe należy murować z  bloczków gazobetonowych (500) o grubości 12 cm.
Ściany murować na zaprawie cienkowarstwowej i wykończyć tynkiem gipsowym twardym oraz glazurą lub poprzez malowanie farbą lateksową. 
Wznoszenie ścian:

· Wyznaczyć linię przebiegu ściany

· Pierwszą warstwę wypoziomować na zwykłej zaprawie cementowej w proporcji 1:3

· Wznoszone ścianki mocować do ścian istniejących za pomocą kotew stalowych mocowanych pod kątem prostym na kołki rozporowe

· Na styku ze stropem należy zostawić  szczelinę o szerokości od ok. 10 do 30 mm w zależności od rozpiętości stropu, którą następnie należy wypełnić pianką montażową lub innym elastycznym materiałem
6.15.2. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

· POMIESZCZENIA MOKRE
· UMYWALNIE I SANITARIATY - gres satynowy rektyfikowany 45x45 cm o gładniej powierzchni w układany na wąską spoinę (2mm) na całej wysokości ścian;

· POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 

· KORYTARZ – ściany malowane farbą lateksową, płyty ścienne MDF, 
· PRZY UMYWALKACH I ZLEWACH - gres satynowy rektyfikowany 45x45 cm o gładniej powierzchni układany na wąską spoinę (2mm) do wysokości 2,0m;

· MAGAZYNY – wykończenie ścian płytą g-k z gładzią gipsową i pomalowanie farbą zmywalną odporną na szorowanie

· POZOSTAŁE – uzupełnienie tynków (tynki gipsowe twarde) i malowane farbą zmywalną odporną na szorowanie.
6.15.3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTĄ G-K 

Płyty g-k o gr. 12mm mocować do ścian na klej lub za pomocą profili stalowych. Sposób montażu ustali wykonawca po dokonaniu oględzin.
Podłoże pod płyty powinno być mocne, suche i stabilne oraz niezmarznięte. Resztki starych farb, zapraw, kurzu, brudu, i tłuszczów należy usunąć. Słabo związane fragmenty trzeba uprzednio skuć, części luźne usunąć przy pomocy szpachelki. Wszystkie elementy stalowe, mogące stykać się z klejem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnię ścian należy zagruntować. 
Przed położeniem płyt wykonać należy posadzki i instalacje podtynkowe, pamiętając by puszki rozdzielcze czy gniazda elektryczne wystawały od ściany. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej niż 50oC i wilgotności względnej w granicach od 60 do 80%. 
W przypadku okładania płytami ścian i sufitów, najpierw montujemy płyty na ścianach. 
6.15.4. ROBOTY MALARSKIE

Zakres robót:
· Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych

· Malowanie balustrad i poręczy metodą proszkową

· Malowanie ściany farbą projekcyjną.

W sali widowiskowej za sceną zaprojektowano ekran projekcyjny o wym. 5,4x3,6m (szer./wys.). 
Ekran należy wykonać poprzez malowanie  ściany farbą projekcyjną zgodnie z instrukcją producenta farby.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

· ułożeniu podłóg tzw. białych, 

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po:

· wykonaniu tzw. białego montażu, 

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Przed rozpoczęciem malowania/gruntowania należy w pomieszczeniu za pomocą taśmy oraz folii malarskiej odpowiednio zabezpieczyć powierzchnie, które mogą być narażone na ewentualne zachlapanie farbą (np. podłoga, meble). Bardzo ważne jest, aby taśmę malarską usunąć zaraz po zakończeniu malowania nie czekając na wyschnięcie farby.

Zgodnie z technologią przewidzianą u producenta farby, powierzchnie przed malowaniem należy zagruntować. Farby do gruntowanie wyrównują chłonność podłoża, stwarzają lepszą przyczepność dla farby nawierzchniowej i ujednolicają powierzchnie przed finalnym malowaniem

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia przed gruntowaniem powinna być sucha i czysta. 

Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlówką, tynk, beton oraz płyty gipsowe czyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. 

Nie rozpoczynać malowania, gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +8°C. 

Sposób stosowania 

Nakładać grunt bezpośrednio na powierzchnię. Ważne jest, aby całą powierzchnia była dokładnie  pokryta, ale nie należy dopuścić do uzyskania zbyt grubej powłoki (efektu „zeszklenia”). 

Powierzchnię zagruntowaną można pokrywać farbami do ścian i sufitów.

Po aplikacji opakowania z pozostałościami produktu należy dokładnie zamknąć. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. 

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie niemalowane - tynki mineralne i podłoża betonowe można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. 

Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu oraz tłustych plam. 

Nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką. 

Zagruntować farbą gruntującą. 

Malowane podłoże musi być mocne i stabilne.

Sposób stosowania 

Metody - pędzel, wałek, natrysk. 

Rozcieńczanie - produkt gotowy do użycia. Możliwość rozcieńczenia z wodą - maksymalnie do 5% 

Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza w zakresie od +5°C do +25°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. 

Malowanie: 

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. Zaleca się użycie narzędzi malarskich zgodnych z zaleceniami producenta. 

W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy przygotować odpowiednią ilość farby z jednej partii produkcyjnej.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku i po tym czasie nadają się do użytkowania.

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów

Malowanie ścian.

Malowanie rozpocząć od naroża ściany przesuwając się w lewo lub w prawo. Farbę nakładać od połowy wysokości ściany żeby ją bez problemu rozprowadzić na całej jej wysokości, nakładając rozprowadzać w różnych kierunkach z góry do dołu i odwrotnie, delikatnie na boki ale na samym końcu powierzchnie wygładzać jednym pociągnięciem wałka w jednym kierunku ( z góry do dołu). Łączenie poszczególnych pól powinno być mokre na mokre (farba na malowanych polach powinna nachodzić na siebie a nie się z sobą tylko stykać).

Powierzchnię ścian malować w dwóch warstwach ( przy kolorach trudno kryjących może być potrzeba nałożenia dodatkowej warstwy). Pomiędzy warstwami zachować odpowiedni odstęp czasu ok 4-6 h (szczegółowe informacje odnośnie czasu schnięcia znajdziesz na opakowaniu farby).

W przerwie malowania narzędzia malarskie owinąć szczelnie folią aby nie wyschła pozostała na nich warstwa farby.

6.15.5. WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTKAMI GRESOWYMI

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

6.15.6. WYKONANIE PORTALI DRZWIOWYCH Z PŁYT WŁÓKOWO-CEMENTOWYCH
Opcjonalnie wokół drzwi wejściowych do sali widowiskowej po obu stronach ściany  wykonać portale drzwiowe z płyt włokowo-cementowych gr. 8mm w kolorze ustalonym z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa. 
Montaż płyt wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
6.16. WYKONANIE SUFITU AKUSTYCZNEGO
Sufit modułowy akustyczny – płyty ze skalnej wełny mineralnej, kolor RAL 9016 (biały), w module 600x600 mm, grubości 20 mm; 

Sufit montować zgodnie z instrukcją producenta.

Wykonać miejscowe obudowy wentylacji mechanicznej lub elementów instalacji sanitarnych z płyty 
G-K;
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6.16.1.  MONTAŻ PODKONSTRUKCJI
Szyny montażowe (trawerszyny) mogą być montowane do stropu (warstwy nośnej) bezpośrednio lub za pomocą wieszaków. Dla okładzin zewnętyrznych narażonych na obciążenie wiatrem należy pamiętać o konieczności zastosowania sztywnych zawiesi czyli odpornych na rozciąganie i ściskanie (np. wieszaki noniuszowe, pręty gwintowane).

Sposób kotwienia szyn i wieszaków oraz rodzaj elementów kotwiących powinien być określony w projekcie. Jako elementy kotwiące mogą być stosowane konstrukcyjne kotwy lub kołki dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wszystkie elementy dodatkowe sufitu (lampy, anemostaty, głośniki, itp. powinny mieć własne niezależne zawieszenie do stropu. Podczas montażu okładzin sufitowych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie prostoliniowości trawerszyn pozwalającej na uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni. Praktyczną metodą kontroli prostokątności rusztu i paneli jest regularna kontrola przekątnych podczas montażu. Dopuszczalne odchyłki zależą od typu listwy, w praktyce nawet małe odchylenie od prostoliniowości może prowadzić do widocznego odkształcenia listwy.

6.16.2. MONTAŻ LISTEW 

Kolejność montażu: 

1) Wyznaczenie poziomu sufitu 

2) Montaż profili przyściennych (kątownik lub ceownik) 

3) Wyznaczenie linii mocowania szyn montażowych a następnie punktów mocowania wieszaków. 

4) Montaż zawiesi. 

5) Montaż i poziomowanie trawerszyn. 

6) Wpinanie paneli Zaleca się stosowanie paneli długości nie przekraczającej 6mb.

Istnieje możliwość zastosowania dłuższych wyrobów jednak wymaga to zastosowania szczególnych środków ostrożności podczas montażu (między innymi ze względu na możliwość przełamania panelu). 

Do cięcia paneli np. wycinania otworów na oświetlenie należy używać nożyc mechanicznych.

Panele zabezpieczone są na czas profilowania i transportu foliami ochronnymi, zabezpieczającymi przed zarysowaniem powierzchni powłok dekoracyjnych. Folie ochronne należy usunąć z powierzchni paneli dopiero przed ostatecznym wpięciem paneli w szyny montażowe. W przypadku montażu paneli z powłokami lustrzanymi, należy zadbać, aby od momentu zdjęcia folii zabezpieczających montażyści mieli czyste, bawełniane rękawice ochronne. Podczas montażu paneli aluminiowych należy pamiętać o zapewnieniu możliwości wydłużenia listew przy zmianach temperatury. Wartość rozszerzalności zależy od stopu aluminium.

6.17. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z PŁYT WŁÓKNOWO-CEMENTOWYCH

Przedmiotem robót jest wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie stalowym ocynkowanym wykończonego płytami włókowo-cementowymi o gr. 8 mm.
Roboty obejmują w szczególności:

· dostawę płyt włóknowo–cementowych, profili rusztu i elementów mocujących,

· wykonanie konstrukcji nośnej sufitu,

· mocowanie płyt do rusztu,

· spoinowanie, szpachlowanie i wykończenie powierzchni sufitu,

· prace wykończeniowe (malowanie, ewentualne obróbki).

Materiały muszą posiadać: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i atesty higieniczne.
6.18. WYKOŃCZENIE SUFITU PŁYTĄ G-K 

Sufity w piwnicy wykończyć płytami g-k o gr. 12mm. 

Płyty mocować do sufitu za pomocą profili stalowych. 

Podłoże pod płyty powinno być mocne, suche i stabilne oraz niezmarznięte. Resztki starych farb, zapraw, kurzu, brudu, i tłuszczów należy usunąć. Słabo związane fragmenty trzeba uprzednio skuć, części luźne usunąć przy pomocy szpachelki. Wszystkie elementy stalowe, mogące stykać się z klejem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnię sufitu należy zagruntować. 
Przed montażem płyt do sufitu należy wykonać okładziny ścienne, posadzki i instalacje podtynkowe. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej niż 50oC i wilgotności względnej w granicach od 60 do 80%. 

6.19. MONTAŻ STOLARKI  I ŚLUSARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ
Przedmiotem robót jest montaż i odbiór stolarki okiennej, drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej przewidzianych w projekcie budowlanym.
Zakres robót obejmuje w szczególności:

· dostawę i montaż stolarki okiennej z PCV/aluminium/drewna (zgodnie z projektem),

· dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

· dostawę i montaż ślusarki stalowej/aluminiowej 
· wykonanie obróbek, uszczelnień i wykończeń po zamontowaniu stolarki i ślusarki,

· regulację oraz sprawdzenie prawidłowego działania skrzydeł i okuć.

Stolarka ślusarska powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 1090 oraz posiadać wymagane certyfikaty CE.

Profile, okucia i uszczelki powinny być odporne na korozję i działanie czynników atmosferycznych.

Materiały do montażu: piany montażowe, taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne, kotwy, dyble i łączniki systemowe – zgodne z zaleceniami producenta stolarki.

Do wykonania robót stosować sprzęt i narzędzia zapewniające bezpieczny i prawidłowy montaż, w szczególności:

· poziomice, kliny dystansowe, wiertarki udarowe,

· elektronarzędzia do obróbki profili i okuć,

· rusztowania i podnośniki (dla montażu na wysokości).

Montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, oraz zasadami tzw. „ciepłego montażu”.

Ramy ustawić i zamocować w otworach przy użyciu kotew i dybli. Przestrzeń między ramą a murem wypełnić pianą poliuretanową niskoprężną. Od strony wewnętrznej zastosować taśmy paroszczelne, od zewnętrznej – paroprzepuszczalne.

Po zamocowaniu wykonać regulację okuć oraz sprawdzenie szczelności i poprawności działania skrzydeł.

Montaż stolarki drzwiowej przeprowadzić po wykonaniu posadzek i tynków wewnętrznych (dla drzwi wewnętrznych).

Sprawdzić zgodność wbudowanej stolarki i ślusarki z dokumentacją projektową (wymiary, kolorystyka, kierunki otwierania). Kontrola montażu obejmuje: pion, poziom, płaszczyznę osadzenia, szczelność połączeń, działanie okuć i zamknięć.

Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów.
Stolarka i ślusarka zgodnie z zestawianiem w dokumentacji projektowej. 

6.20. MONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH I WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW

· Montaż umywalki w  pom. socjalnym i sanitariacie dla personelu - łącznie 2.szt.

· Montaż umywalek w sanitariatach na parterze - łącznie 6.szt.

· Montaż misek ustępowych w sanitariatach na parterze – łącznie 5 szt.

· Montaż pisuarów – 2 szt.

· Montaż umywalek przystosowanych do użytku dla osób niepełnosprawnych - łącznie 1 szt.

· Montaż misek ustępowych przystosowanych do użytku dla osób niepełnosprawnych - łącznie 1 szt.

· Montaż poręczy ściennych o dł. 60 cm i 40 cm przy umywalkach przystosowanych do użytku dla osób niepełnosprawnych  – łącznie 2 szt.

· Montaż poręczy ściennych o dł. 90 cm poziomo przy miskach ustępowych  przystosowanych do użytku dla osób niepełnosprawnych  – łącznie 2 poręcze.

· Montaż systemowych kabin sanitarnych
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6.21. WYKONANIE SCHODÓW

Schody w holu wejściowym (parter).

Planuje się rozbiórkę okładziny schodów i położenie nowej z płytek gresowych lub płyt granitowych. Należy również „dolać” stopnie schodowe w pierwszym i drugim biegu zgodnie z projektowanymi parametrami w celu likwidacji półstopnia znajdującego się na 2 spoczniku.

Schody w korytarzu prowadzącym do sali wielofunkcyjnej(parter).

Schody należy „dolać”, dostosowując stopnie  do poziomu posadzki uzyskanego po modernizacji i wykończyć adekwatnie do podłogi.

Schody do piwnicy - schody do piwnicy należy oczyścić wyrównać i wykończyć płytkami gresowymi.

Schody na piętrze w projektowanym łączniku -  schody stalowe o konstrukcji policzkowej. Stopnie z blachy ryflowanej malowanej proszkowo na czarno. 

Schody do sceny – schody drewniane o konstrukcji policzkowej.
6.22. WYKONANIE BALUSTRAD

Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym, mocowanie balustrady proste do podstawy schodów i stropu, wykonanie standardowe: Słupki fi 42,4mm, pochwyt fi 42,4mm, łącznik systemowy do szkła, szyba bezpieczna VSG 4.4.2.
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6.23. MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ

Uwaga.

Zaleca się, aby montaż platformy wykonała wyspecjalizowana w tym zakresie firma.

Montaż platformy powinien odbywać się w uzgodnieniu z nadzorem autorskim. Należy dobrać platformę o możliwie najmniejszym wysięgu, max30 cm od lica ściany w pozycji złożonej przy montażu szyn jezdnych do lica ściany. Zalecana szerokość podestu 70-75 cm; zalecana długość 75-85cm.

6.24. KANAŁY WENTYLACYJNE

Zakres prac obejmuje wszystkie czynności związane z usprawnieniem wentylacji grawitacyjnej w budynku (prócz sali widowiskowej,w której zaprojektowano wentylację mechaniczną).
Na potrzeby inwestycji zakłada się udrożnienie i wykorzystanie istniejącego zasobu kanałów wentylacyjnych oraz ewentualny  montaż nowych kanałów wentylacyjnych wykonanych z typowych rur spiro o średnicy 160mm, (obudowanych płytami G-K). Kanały wentylacyjne w pomieszczeniach bez okien oraz kanały posiadające odcinek poziomy dłuższy niż 1,0 m wyposażyć w wentylatory zintegrowane z włącznikiem światła. 

Wyloty zewnętrzne kanałów wentylujących kuchnię wyposażyć w wywietrzak hybrydowy.  

7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.
7.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· BHP,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7.3. POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

7.4.  BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

7.5. RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

7.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

· uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

· uwagi i polecenia Inżyniera,

· daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty:

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

· protokoły przekazania Terenu Budowy,

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

· protokoły odbioru Robót,

· protokoły narad i ustaleń,

· korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

8.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości  i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości).

8.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

9.1. INFORMACJE OGÓLNE

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

· dokumentacją kosztorysową 

· kosztorysem ofertowym

· ustaleniami z inwestorem

· wiedzą i sztuką budowlaną

· Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót

· wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

9.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy (wstępny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia.

9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

· Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

· Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

· Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .   

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.6. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniała wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:

· koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
· robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
11.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
· Projekt budowlany

· Przedmiar robót

· Instrukcje techniczne producentów materiałów

· Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,

· Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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