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1. INFORMACJE OGÓLNE  ST-00
1.1. Przedmiot i cel specyfikacji
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania, kontroli jakości, obmiaru oraz odbioru robót remontowych na klatce schodowej budynku przy ul. Lechickiej 23 w Szczecinie. Specyfikacja określa standard wykonania robót ujętych w kosztorysie i przedmiarze, w tym zabezpieczenie użytkowanej części wspólnej budynku, przygotowanie podłoży, wykończenie ścian i sufitów, renowację drewna, posadzki i okładziny schodów, malowanie stolarki drzwiowej, wymianę okna i parapetów oraz prace końcowe.
Dokument należy stosować łącznie z umową, kosztorysem, przedmiarem robót, ewentualnymi uzgodnieniami i poleceniami uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. W razie niejasności technologię oraz zakres czynności wpływających na jakość i koszt prac należy uzgodnić przed ich realizacją.
1.2. Zestawienie zakresu robót
	Specyfikacja szczegółowa
	Zakres
	Pozycje przedmiaru

	SST-01
	Ściany i sufity: usuwanie farby, uzupełnienie tynków, warstwa zbrojona, tynk strukturalny, gładzie, gruntowanie i malowanie
	1–10

	SST-02
	Elementy drewniane: usuwanie starych powłok, szpachlowanie ubytków i dwukrotne malowanie
	11–12

	SST-03
	Podłogi i schody: rozbiórka wykładzin, płyty OSB, wykładziny PCW, noski i listwy
	13–19

	SST-04
	Stolarka drzwiowa: przygotowanie i dwukrotne malowanie skrzydeł oraz ościeżnic
	20–21

	SST-05
	Stolarka okienna: demontaż parapetów, wymiana okna, nowe parapety i akrylowanie
	22–26

	SST-06
	Roboty końcowe: mycie stopni i podłóg, usunięcie oraz wywóz odpadów
	27–29



1.3. Kody CPV
	Kod CPV
	Nazwa robót

	45453000-7
	Roboty remontowe i renowacyjne

	45410000-4
	Tynkowanie

	45442100-8
	Roboty malarskie

	45432111-5
	Kładzenie wykładzin elastycznych

	45421100-5
	Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów



1.4. Warunki wykonywania robót i organizacja prac
Roboty wykonywane będą na istniejącej klatce schodowej budynku mieszkalnego. Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót rozpoznać stan podłoży i elementów przeznaczonych do remontu, uzgodnić kolejność prac oraz sposób korzystania z wejść i ciągów komunikacyjnych. Należy zapewnić mieszkańcom bezpieczne dojście do lokali i zachować możliwość niezbędnej ewakuacji zgodnie z właściwymi wymaganiami przeciwpożarowymi.
wydzielenie i oznakowanie stref robót, zabezpieczenie wejść, drzwi, szyb, okuć, poręczy, instalacji, stopni i posadzek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem;
prowadzenie prac odcinkami, tak aby nie pozostawiać niezabezpieczonych stopni, otworów i powierzchni śliskich dostępnych dla użytkowników;
ograniczanie pylenia, zapachów, hałasu i emisji rozpuszczalników, wietrzenie klatki oraz bieżące usuwanie odpadów;
zabezpieczenie otworu okiennego podczas wymiany stolarki przed upadkiem osób, przewiewaniem i opadami;
stosowanie właściwych podestów roboczych, narzędzi, środków ochrony indywidualnej i bezpiecznych metod pracy na wysokości;
utrzymywanie porządku na stanowiskach pracy; składowanie materiałów poza drogami komunikacji i ewakuacji.
1.5. Materiały, zgodność dokumentów i roboty towarzyszące
Wykonawca odpowiada za prawidłowy dobór kompatybilnych materiałów oraz zachowanie technologii producentów. Materiały muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z właściwymi przepisami, identyfikowalne i pełnowartościowe. Materiały równoważne nie mogą pogarszać trwałości, bezpieczeństwa, wyglądu i funkcjonalności robót; ich zastosowanie wymaga akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem.
Prace pomocnicze, przygotowanie stanowiska, pomiary kontrolne, transport wewnętrzny, zabezpieczenia, naprawy uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy, próby oraz sprzątanie należy uwzględnić w realizacji właściwych robót. Odrębne rozliczenie następuje tylko w zakresie wynikającym z umowy lub osobnych pozycji kosztorysu. Nie należy samodzielnie rozszerzać robót podstawowych o nieujęte naprawy konstrukcji, wymianę dodatkowej stolarki ani wymianę instalacji.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Zasady ogólne
Do robót należy używać materiałów nowych, bez uszkodzeń i wad, z oznaczeniami oraz dokumentami umożliwiającymi weryfikację zgodności i zastosowania. Wymagane są dokumenty właściwe dla wyrobu, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty wymagane przepisami, instrukcje techniczne i karty charakterystyki tam, gdzie mają zastosowanie. Terminy przydatności i warunki przechowywania muszą być zachowane.
Przed użyciem Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji próbki lub karty techniczne tynku strukturalnego, farb, wykładzin, nosków schodowych, okładziny parapetów i stolarki okiennej. Kolorystykę oraz fakturę powierzchni wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na całej powierzchni.
2.2. Materiały na ściany i sufity  SST-01
zaprawa cementowo-wapienna do miejscowych uzupełnień tynków na ścianach i suficie, dobrana do podłoża oraz grubości napraw;
preparat kontaktowy typu betokontakt do ścian, zgodny z wybranym systemem warstw; nie może zastępować usuwania tynków odspojonych ani naprawy słabych podłoży;
siatka podtynkowa odporna na alkalia oraz zaprawa klejowo-zbrojąca przeznaczona do zatapiania siatki na podłożach mineralnych;
środek gruntujący i cienkowarstwowy tynk strukturalny barwiony w masie, o fakturze i uziarnieniu zaakceptowanych przez Zamawiającego, wzajemnie kompatybilne systemowo;
gładź cementowa do sufitów przeznaczona do wykonywania warstwy o grubości około 3 mm, np. wyrób klasy zastosowania odpowiadającej pozycji kosztorysowej;
preparat gruntujący pod malowanie oraz wewnętrzna farba emulsyjna do dwukrotnego malowania sufitów.
2.3. Materiały do elementów drewnianych i drzwi  SST-02 oraz SST-04
Stosować materiały do renowacji istniejącego drewna: szpachlę do drewna nadającą się do stosowania na elementach użytkowanych, papier lub materiały ścierne, preparat gruntujący oraz farbę nawierzchniową do drewna i stolarki. Podkład, szpachla i powłoka końcowa powinny pochodzić z systemu zapewniającego wzajemną przyczepność i zgodność chemiczną. Wykończenie powinno być odporne na normalną eksploatację klatki schodowej, w szczególności dotyk, mycie i ścieranie.
W przypadku stwierdzenia istniejących powłok o nieznanym składzie należy dobrać sposób ich usuwania oraz przygotowania powierzchni bez powodowania zagrożenia pożarowego i narażenia mieszkańców na pyły lub opary.
2.4. Materiały do posadzek i schodów  SST-03
płyty OSB na pióro i wpust, o grubości i klasie użytkowania odpowiedniej do rzeczywistego podłoża, obciążeń i warunków pracy, z doborem zaakceptowanym przed montażem; przedmiar nie podaje grubości płyt;
odpowiednie do podłoża elementy mocujące płyty OSB, odporne na poluzowanie przy użytkowaniu;
wykładzina rulonowa PCW przeznaczona do pomieszczeń o wzmożonym ruchu, o właściwościach użytkowych wymaganych dla części wspólnych budynku i zgodnej z właściwymi wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego;
klej przeznaczony do zastosowanej wykładziny i podłoża, stosowany zgodnie z kartą techniczną; dopuszczalność użycia klejów rozpuszczalnikowych w użytkowanej klatce wymaga zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;
systemowe okładziny krawędzi stopni, czyli noski schodowe, o właściwościach antypoślizgowych, odporne na odrywanie i dobrane do wykończenia stopni;
ćwierćwałki drewniane i listwy przyścienne, z mocowaniem do podłoża oraz wykończeniem krawędzi bez ostrych występów.
2.5. Materiały do okna i parapetów  SST-05
Okno z PCW dwudzielne, rozwierane i uchylno-rozwierane, z nawiewnikiem, o wymiarze wynikającym z przedmiaru około 1,00 × 1,80 m. Szczegółowe wymiary zamówieniowe należy potwierdzić pomiarem otworu. Okno ma być kompletne, z okuciami, uszczelkami i elementami mocowania, oraz zapewniać prawidłowe działanie nawiewnika.
Parapet wewnętrzny o szerokości do 30 cm, wraz z zakończeniami; parapet zewnętrzny ze stali ocynkowanej o szerokości do 30 cm, z prawidłowym spadkiem, kapinosem i zabezpieczeniem styków. Do montażu stosować elementy zakotwień, pianę poliuretanową, uszczelnienia i materiały do napraw ościeży. Połączenia akrylowane w strefie wewnętrznej muszą nadawać się do malowania. Połączenia narażone na wodę opadową uszczelnić materiałem przeznaczonym do zastosowań zewnętrznych.
2.6. Przechowywanie i kontrola dostaw
Suche zaprawy, kleje, farby, preparaty gruntujące i szpachlówki składować zgodnie z zaleceniami producenta, bez przemarzania, zawilgocenia i przegrzania. Wykładziny kondycjonować w warunkach przewidzianych przez ich producenta. Płyty OSB składować na suchym, równym podłożu, zabezpieczone przed opadami i odkształceniem. Przed wbudowaniem sprawdzić stan opakowań, partię, kompletność oraz termin przydatności.
3. SPRZĘT, TRANSPORT I WARUNKI PRACY
Do robót stosować narzędzia odpowiednie do rodzaju czynności: skrobaki, narzędzia ścierne z odsysaniem pyłu, mieszadła, pace i kielnie, narzędzia do gładzi i tynku strukturalnego, narzędzia stolarskie, sprzęt do cięcia i montażu OSB oraz wykładzin, wałki i pędzle, podesty oraz urządzenia do bezpiecznego osadzania stolarki. Sprzęt musi być sprawny, użytkowany zgodnie z instrukcjami, nie może uszkadzać istniejących elementów budynku.
Materiały należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem klatki schodowej. Elementy wielkogabarytowe wnosić w sposób niewywołujący uszkodzeń ścian, stopni, poręczy i drzwi. Odpady wynosić w szczelnych workach lub pojemnikach, bez ich przesypywania w użytkowanych przejściach. W czasie stosowania produktów zawierających rozpuszczalniki zapewnić wentylację i przestrzegać kart charakterystyki.
4. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
4.1. Ściany i sufity  SST-01  pozycje 1–10
Przed rozpoczęciem usunąć luźne, łuszczące się i nieprzyczepne powłoki malarskie oraz zanieczyszczenia. Skrobanie i zmywanie obejmuje 139,33 m² ścian i sufitów. Podłoże powinno być nośne, odpylone, czyste, suche w stopniu wymaganym przez system naprawczy. Powierzchnie zagrzybione, mokre lub wykazujące odspojenia należy przedstawić Zamawiającemu do oceny; nie wolno zamykać ich nowymi warstwami bez usunięcia przyczyny wad.
Ubytki tynków na ścianach o powierzchni 3,00 m² i na suficie 1,00 m² uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną, odtwarzając płaszczyznę i strukturę podłoża. W miejscu ubytku sufitowego przewidziano lokalne przyklejenie siatki na zaprawie klejowo-zbrojącej (1,00 m²). Zachować kolejność naprawy odpowiednią do stanu podłoża i przyjętego systemu; warstwy nie mogą się odspajać ani spękać.
Na ścianach, zgodnie z przedmiarem na powierzchni 105,71 m², zastosować przewidziany preparat kontaktowy i warstwę zbrojoną z siatką zatopioną w zaprawie klejącej. Siatkę układać z zakładami według systemu, bez fałd, pustek i prześwitów, z pełnym otuleniem zaprawą. Nie dopuszcza się przyklejania siatki bez jej prawidłowego zatopienia w warstwie zbrojonej. Preparat kontaktowy dobrać do rzeczywistego podłoża; na podłożu osypującym się, odspojonym lub zawilgoconym nie może on zastąpić naprawy.
Po dojrzewaniu warstwy zbrojonej zastosować odpowiedni środek gruntujący i wykonać na ścianach tynk strukturalny barwiony w masie (105,71 m²). Fakturę, uziarnienie i kolor zatwierdzić na próbce. Tynk wykonywać równomiernie, bez miejscowych różnic grubości, rys, widocznych granic roboczych i odcieni. Przy narożach, otworach i połączeniach zapewnić staranne wykończenie bez zabrudzenia stolarki i elementów drewnianych.
Na sufitach wykonać gładź cementową jednowarstwową o grubości około 3 mm (33,62 m²), po uprzednim przygotowaniu podłoża. Następnie wykonać gruntowanie przed malowaniem i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną (33,62 m²). Kolejną warstwę nakładać po osiągnięciu stanu podłoża wymaganego przez producenta. Powierzchnie po zakończeniu mają mieć jednolite krycie, bez smug, zacieków, prześwitów, pęcherzy i łuszczenia.
4.2. Renowacja elementów drewnianych  SST-02  pozycje 11–12
Zakres 25,79 m² obejmuje drewniane policzki schodów, balustrady, słupki, deski, listwy, poręcze i wyłaz, w granicach pozycji przedmiaru. Usunąć stare, słabo związane powłoki olejne, oczyścić, przeszlifować i odpylić drewno. Zabezpieczyć przylegające powierzchnie i okucia; nie pogarszać profilu, przekroju ani bezpieczeństwa poręczy i balustrad.
Ubytki i miejscowe nierówności podszpachlować szpachlą przeznaczoną do drewna; po wyschnięciu zeszlifować do płynnego przejścia z istniejącą powierzchnią. Po gruntowaniu wykonać dwie warstwy farby nawierzchniowej do drewna, przy zachowaniu czasu schnięcia i wydajności podanych przez producenta. Dopuszcza się tylko taki sposób wykończenia, który nie pozostawia lepkiej powierzchni w miejscu chwytu ani ostrych krawędzi. Kolor i stopień połysku wymagają akceptacji Zamawiającego.
4.3. Podłogi, schody i elementy wykończeniowe  SST-03  pozycje 13–19
Zerwać istniejącą wykładzinę z tworzywa sztucznego na powierzchni 16,00 m², usunąć pozostałości kleju i zabrudzenia. Ocenić stan podłoża w całym zakresie nowej posadzki. Powierzchnia nowej posadzki (24,19 m²) jest większa od powierzchni rozbiórki; należy sprawdzić i uwzględnić różnice stanu istniejącego, bez samowolnego rozszerzania zakresu rozbiórek.
Na podłogach zamontować płyty OSB pióro-wpust na powierzchni 24,19 m², a na drewnianych stopniach na powierzchni 5,94 m². Przed montażem sprawdzić stan istniejących desek i podparć, równość, sztywność oraz możliwość prawidłowego zamocowania. Grubość płyt i rozstaw mocowań dobrać odpowiednio do istniejącej konstrukcji oraz systemu wykładziny i przedstawić do zatwierdzenia, ponieważ przedmiar nie określa grubości. Płyty montować stabilnie, z prawidłowymi stykami, dylatacjami i przygotowaniem podłoża pod PCW. Nie wolno pozostawiać pracujących, skrzypiących lub wystających krawędzi.
Wykładzinę PCW na podłogach układać na 24,19 m², a na stopniach i podstopnicach na łącznej powierzchni 9,00 m². Wykładzina ma być dopasowana i przyklejona na całej powierzchni w sposób przewidziany systemem, bez pęcherzy, odspojeń, fałd, otwartych styków i przewężeń. Krawędzie docinać starannie i zabezpieczyć przed odrywaniem. Przed przyklejeniem sprawdzić wymagania dotyczące równości i wilgotności podłoża. Nie udostępniać nowych powierzchni do użytkowania przed dopuszczalnym terminem wynikającym z technologii klejenia.
Na krawędziach 18 stopni zamontować noski schodowe w ilości odpowiadającej łącznej długości około 16,20 m. Okładziny krawędzi powinny być równo usytuowane, stabilne, bez ostrych krawędzi, z zachowaniem przeciwpoślizgowości i geometrii stopni. Wykonać uzupełnienie ćwierćwałków drewnianych na stopniach (25,20 m) i listew przyściennych (10,50 m). Połączenia i zakończenia wykonać szczelnie i estetycznie, bez odsłoniętych łbów mocujących i występów stanowiących zagrożenie potknięciem.
4.4. Stolarka drzwiowa  SST-04  pozycje 20–21
Przygotować 15,00 m² istniejącej stolarki drzwiowej w strefach wskazanych w przedmiarze: drzwi wejściowe od frontu, wejściowe od podwórka i drzwi przejściowe, z uwzględnieniem stron skrzydeł oraz ościeżnic określonych w obmiarze. Usunąć starą farbę olejną z zachowaniem drewna, okuć, przeszkleń i sąsiednich powierzchni. Metodę termiczną, przewidzianą w podstawie kosztorysowej, stosować wyłącznie przy zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego, wentylacji i braku ryzyka uszkodzenia szkła oraz elementów palnych; w razie potrzeby uzgodnić technicznie równoważny bezpieczny sposób usunięcia farby.
Po oczyszczeniu i przeszlifowaniu uzupełnić drobne ubytki, zagruntować właściwym podkładem i dwukrotnie pomalować farbą do stolarki. Przed odbiorem oczyścić okucia oraz przeszklenia, wykonać regulację elementów naruszonych w trakcie prac i sprawdzić otwieranie, zamykanie oraz swobodną pracę skrzydeł. Nie dopuszcza się sklejonych powłoką uszczelek, zawiasów, zamków i szczelin wentylacyjnych, jeżeli występują.
4.5. Wymiana okna i parapetów  SST-05  pozycje 22–26
Zdemontować istniejące parapety zewnętrzny i wewnętrzny (łącznie 2,00 m) oraz okno przeznaczone do wymiany. Demontaż prowadzić bez naruszenia stateczności ościeży i bez zbędnego uszkadzania elewacji lub elementów przyległych. Wymiary nowego okna i parapetów sprawdzić w naturze przed zamówieniem.
Zamontować okno PCW dwudzielne z funkcją rozwierania i uchylania oraz nawiewnikiem, w otworze o wymiarach nominalnych 1,00 × 1,80 m (1,80 m²). Osadzić ościeżnicę w pionie i poziomie, z mocowaniem do nośnej części przegrody, właściwymi szczelinami montażowymi i zachowaniem sprawności otwierania. Szczelinę między ościeżnicą a murem wykonać i uszczelnić systemowo z zabezpieczeniem izolacji przed wodą opadową i zawilgoceniem od strony wnętrza. Uzupełnić uszkodzone fragmenty ościeży do lica istniejącej ściany i oczyścić okno.
Zamontować parapet wewnętrzny długości około 1,00 m i zewnętrzny ze stali ocynkowanej długości około 1,00 m, oba o szerokości do 30 cm. Zewnętrzny parapet osadzić ze spadkiem na zewnątrz, z kapinosem i szczelnymi zakończeniami, tak aby woda nie spływała na ścianę. Połączenia ościeżnicy ze ścianami i parapetami po stronie wewnętrznej wykończyć masą akrylową w zakresie 5,60 m, a styki zewnętrzne uszczelnić właściwym materiałem odpornym na warunki atmosferyczne. Sprawdzić nawiewnik, okucia, szczelność oraz brak zarysowań profili i szyb.
4.6. Roboty porządkowe i gospodarowanie odpadami  SST-06  pozycje 27–29
Po wykonaniu robót przeprowadzić mycie 18 stopni i posadzek na powierzchni 24,19 m², z uwzględnieniem zwiększonych zabrudzeń po remoncie. Środki czyszczące dobrać do nowych powłok i wykładzin, bez uszkadzania powierzchni oraz bez pozostawiania śliskich warstw. Usunąć folie, taśmy, osłony i ślady materiałów wykończeniowych.
Gruz i odpady z prac remontowych zgromadzić i wywieźć w zakresie przedmiaru 1,00 m³ (usługa kontenerowa). Odpady przekazać podmiotom uprawnionym w sposób wymagany przepisami. Po zakończeniu klatka schodowa powinna być czysta, drożna, bez pozostawionych opakowań, pyłu i elementów ostrych.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Kontrole międzyoperacyjne
przed nakładaniem warstw na ścianach i sufitach: nośność i czystość podłoża, brak odspojeń, skuteczność napraw i zgodność środków gruntujących z systemem;
przed wykonaniem tynku strukturalnego: ciągłość i zakłady siatki, prawidłowe zatopienie zbrojenia, brak pustek, suchość i związanie warstwy;
przed malowaniem: równość gładzi, przygotowanie drewna, poprawność szpachlowania, stan podkładu i zgodność kolorystyki;
przed zakryciem podłóg i stopni: stan podparcia OSB, sztywność, zamocowanie, brak ruchomych połączeń, przygotowanie pod wykładzinę;
przed przekazaniem schodów do użytkowania: pełne przyklejenie wykładzin, trwałość nosków, prawidłowe wykończenie styków i bezpieczeństwo chodzenia;
po osadzeniu stolarki: pion i poziom okna, sprawność okuć i nawiewnika, szczelność uszczelnień, spadek parapetu zewnętrznego, działanie drzwi.
5.2. Kryteria jakości wykonania
Powierzchnie ścian i sufitów mają być równe w zakresie właściwym dla istniejących podłoży i przyjętej technologii, bez widocznych odspojeń, rys skurczowych, smug, zabrudzeń i różnic kolorystycznych. Tynk strukturalny ma mieć jednolitą fakturę i kolor, a malowanie sufitów pełne krycie po dwóch warstwach. Powłoki na drewnie i drzwiach mają być przyczepne, gładkie i równomierne, bez zacieków, śladów narzędzi i miejsc niepokrytych.
Okładziny PCW mają przylegać do podłoża, pozostawać bez pęcherzy, wybrzuszeń i uszkodzeń, a noski oraz listwy muszą być stabilne. Okno i parapety mają być zamocowane trwale, uszczelnione i wykończone bez uszkodzeń; funkcje rozwierania, uchylania i nawiewania muszą działać prawidłowo. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i warunki odbioru należy ocenić na podstawie instrukcji technicznych zastosowanych wyrobów oraz uzgodnionego standardu robót.
6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się dla faktycznie wykonanych i zaakceptowanych robót, z zachowaniem jednostek miary z przedmiaru. Ilości zestawione poniżej są wartościami przedmiarowymi, a nie potwierdzeniem ilości powykonawczych. Roboty zakrywane należy obmierzać i dokumentować przed wykonaniem kolejnych warstw.
	Grupa robót
	Zakres ilościowy z przedmiaru

	Ściany i sufity
	139,33 m² usunięcia farby; 3,00 m² napraw tynków ścian; 105,71 m² warstwy zbrojonej i tynku strukturalnego; 1,00 m² napraw sufitu; 33,62 m² gładzi, gruntowania i malowania.

	Drewno
	25,79 m² przygotowania i dwukrotnego malowania elementów drewnianych.

	Podłogi i schody
	16,00 m² demontażu wykładzin; 24,19 m² OSB na podłogach i PCW; 5,94 m² OSB na stopniach; 9,00 m² PCW na stopniach i podstopnicach; 25,20 m ćwierćwałków; 10,50 m listew.

	Drzwi
	15,00 m² usunięcia starych powłok i dwukrotnego malowania stolarki drzwiowej.

	Okno i parapety
	2,00 m demontażu parapetów; 1,80 m² okna z nawiewnikiem; 1,00 m parapetu wewnętrznego; 1,00 m zewnętrznego; 5,60 m akrylowania.

	Roboty końcowe
	18 szt. stopni do mycia; 24,19 m² posadzek do mycia; 1,00 m³ gruzu i odpadów do wywozu.



Mierzyć powierzchnie w m², długości w m, liczbę stopni w sztukach, objętość odpadów w m³, zgodnie z zasadami przyjętymi dla danych pozycji kosztorysu. Ewentualne różnice ilościowe, roboty zamienne lub nieprzewidziane wymagają udokumentowania i uzgodnienia zgodnie z umową przed wykonaniem.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiory częściowe i robót zanikających
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają w szczególności: oczyszczone i naprawione podłoża, warstwy gruntujące i zbrojone przed tynkiem strukturalnym, podłoże i mocowanie płyt OSB przed przykryciem wykładziną, przygotowane do malowania drewno i stolarka, mocowanie oraz uszczelnienie okna przed zakryciem ościeży. Wykonawca zgłasza gotowość do kontroli przed zakryciem. Wynik ustaleń dokumentuje się w sposób przyjęty u Zamawiającego.
7.2. Odbiór końcowy
Podstawą odbioru końcowego jest kompletne wykonanie zakresu z kosztorysu i niniejszej STWiOR, usunięcie usterek, uporządkowanie obiektu oraz udostępnienie dokumentów jakościowych. Komisja odbiorowa sprawdza zgodność z zakresem, estetykę i przyczepność powłok, stan wykładzin i krawędzi stopni, osadzenie listew, działanie drzwi oraz okna, funkcję nawiewnika, wykończenie parapetów i czystość klatki schodowej.
Wady wpływające na trwałość, bezpieczeństwo albo funkcjonowanie elementów wymagają usunięcia przed odbiorem. Usterki estetyczne powinny być usunięte w uzgodnionym terminie i zweryfikowane ponownie. Odbiór nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z umowy i przepisów.
7.3. Dokumenty odbiorowe
protokół odbioru robót i uzgodniony obmiar powykonawczy;
karty techniczne i wymagane dokumenty dopuszczające zastosowane wyroby do obrotu lub stosowania;
uzgodnienia materiałowe i kolorystyczne oraz dokumentacja robót zakrytych, jeżeli była prowadzona;
dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów, jeżeli są wymagane przepisami lub umową;
instrukcje pielęgnacji i konserwacji nowych wykładzin, powłok oraz stolarki, jeżeli są dostarczane przez producentów.
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawą rozliczenia są postanowienia umowy oraz zaakceptowane ilości robót wykonanych według pozycji kosztorysowych. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać czynności niezbędne technologicznie do prawidłowego wykonania danej pozycji, w tym przygotowanie stanowiska, materiałów i podłoża, prace pomocnicze, kontrolę jakości oraz uporządkowanie stanowiska, z zastrzeżeniem pozycji rozliczanych odrębnie. Nie dopuszcza się zmiany zakresu lub technologii robót bez uzgodnienia z Zamawiającym.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Kosztorys i przedmiar robót dla zadania „Remont klatki schodowej”, ul. Lechicka 23 w Szczecinie;
umowa o roboty budowlane oraz ewentualne uzgodnienia techniczne i materiałowe Zamawiającego;
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w obowiązującym brzmieniu, w zakresie dotyczącym zadania;
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, gospodarowania odpadami oraz wymagania dotyczące wyrobów budowlanych;
właściwe normy i dokumenty odniesienia dla tynków, farb, płyt drewnopochodnych, wykładzin elastycznych, stolarki okiennej, mocowań i uszczelnień w zakresie zastosowanym do robót;
karty techniczne, deklaracje i instrukcje producentów materiałów oraz systemów faktycznie przyjętych do realizacji.
ZAŁĄCZNIK A  POWIĄZANIE PRZEDMIARU ZE SPECYFIKACJĄ
	Lp.
	Opis przedmiaru
	Ilość
	Spec.

	1
	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach
	139,33 m²
	SST-01

	2
	Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na ścianach
	3,00 m²
	SST-01

	3
	Preparat kontaktowy na ścianach
	105,71 m²
	SST-01

	4
	Przyklejenie siatki na klej na ścianach
	105,71 m²
	SST-01

	5
	Tynk strukturalny barwiony w masie na ścianach
	105,71 m²
	SST-01

	6
	Przyklejenie siatki na klej w miejscu ubytku sufitu
	1,00 m²
	SST-01

	7
	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego sufitu
	1,00 m²
	SST-01

	8
	Gładź cementowa 3 mm na sufitach
	33,62 m²
	SST-01

	9
	Gruntowanie sufitów pod malowanie
	33,62 m²
	SST-01

	10
	Dwukrotne malowanie sufitów
	33,62 m²
	SST-01

	11
	Usunięcie farby olejnej z elementów drewnianych
	25,79 m²
	SST-02

	12
	Szpachlowanie ubytków i dwukrotne malowanie drewna
	25,79 m²
	SST-02

	13
	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych
	16,00 m²
	SST-03

	14
	Montaż płyt OSB pióro-wpust na podłogach
	24,19 m²
	SST-03

	15
	Wykładziny PCW na podłogach
	24,19 m²
	SST-03

	16
	Montaż płyt OSB na stopniach drewnianych
	5,94 m²
	SST-03

	17
	Wykładziny PCW stopni i podstopnic oraz noski
	9,00 m²
	SST-03

	18
	Uzupełnienie ćwierćwałków drewnianych na stopniach
	25,20 m
	SST-03

	19
	Uzupełnienie listew przyściennych
	10,50 m
	SST-03

	20
	Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej
	15,00 m²
	SST-04

	21
	Dwukrotne malowanie drzwi i ościeżnic
	15,00 m²
	SST-04

	22
	Wykucie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
	2,00 m
	SST-05

	23
	Wymiana okna PCW dwudzielnego z nawiewnikiem
	1,80 m²
	SST-05

	24
	Montaż parapetu wewnętrznego
	1,00 m
	SST-05

	25
	Montaż parapetu zewnętrznego
	1,00 m
	SST-05

	26
	Akrylowanie styków ościeżnicy przy ścianach i parapetach
	5,60 m
	SST-05

	27
	Mycie stopni po remoncie
	18 szt.
	SST-06

	28
	Mycie posadzek po remoncie
	24,19 m²
	SST-06

	29
	Wywóz gruzu i odpadów
	1,00 m³
	SST-06



